1.1.1 Traitement anticorrosion, antitartre et dispersant : BWT CS-1001
Compte tenu de la qualité de l’eau d’appoint et des caractéristiques de vos installations, nous vous préconisons l’emploi de BWT CS-1001, inhibiteur de corrosion d’entartrage et de fouling pour circuit de refroidissement.

Le BWT CS-1001 est une formulation liquide à base d’inhibiteur minéral ainsi que de polymères de synthèse qui permet de résoudre le triple problème de la corrosion, de l’entartrage et du fouling. 

Le BWT CS-1001 présente les avantages suivants :

· Protection contre les incrustations (carbonates de calcium, phosphates tricalciques, oxydes de fer…)

· Traitement préventif antitartre, anticorrosion et antifouling réalisé par un complexe unique
· Compatible avec les agents biocides oxydants
· Stable à haute température et dans le temps
· Facilité d’emploi grâce à sa formulation liquide
· Forte concentration en matières actives réduisant les coûts de traitement et d’exploitation
Dosage conseillé : XX g/m3 d’eau d’appoint pour une concentration de XX en tour.

Mode d’injection : l’injection se fera à partir du groupe de dosage existant asservi à l’appoint d’eau des tours.
Valeurs d’actifs à maintenir en circuit : 
· Acrylates



> 10 mg/l
· Zinc




0,5 mg/l <  < 2 mg/l




























































































































































Mise à jour le 

Mise à jour le 30 mars 2012

