Selon les tests ASTM qui avaient été réalisés, le Permomixal peut être utilisé sans problème jusqu'à 90 - 95 °C. 
Pour le CLIM-XL et le CLIM-3L, à 88 °C, les vitesses de corrosion étaient mauvaises vis à vis de la fonte et de l'aluminium. Pour les autres métaux, il n'y avait à priori pas de problèmes. 
En espérant avoir répondu à ta question, 
Cordialement,
